L.G. ANIMALS REP – návod pro 3D opravnou pěnu
L.G. Animals Rep - 2složková polyuretanová opravná pěna slouží k částečné opravě

poškozeného terče 3D pro lukostřelbu.

Popis materiálu a doporučené vybavení:
Složka A = Polyol

Složka B = Isokyanát (pozor: zdraví nebezpečný, vyhněte se kontaktu s pokožkou)
Poměr míchání: 2 : 1 (2A:1B)
Poznámka: Již malé změny v směšovacím poměru ovlivňují výsledek. Proto se snažte vytvořit

směs podle doporučení. Pěnová směs expanduje na 5násobek svého původního objemu.

Proto se doporučuje manipulovat pouze s malými objemy. Velmi se také doporučuje

během celého procesu používejte ochranné rukavice.

Skladovací/pokojová teplota: > + 15 °C

Doporučené nástroje:

• 2 čisté kelímky

• něco k rozmýchání 2 složek

• ochranné rukavice (materiál: např. Nitril) + ochranné brýle + repirátor

• váha

• nůž

• kalkulačka

• vodotěsné pero

• barva odolná proti povětrnostním vlivům

DŮLEŽITÉ: Proces opravy musí být prováděn pouze v dobře větraných místnostech nebo venku

zabraňte jakémukoli poškození způsobenému možnými nebezpečnými výpary. Doporučuje se udělat test s malým

množství materiálu, abyste se seznámili s výkonem opravné pěny, než začnete

se skutečným procesem opravy.

Krok 1: Nejprve řádně očistěte příslušnou část vašeho 3D terče. Nesmí být žádné volné

díly zbyly. Umístěte 3D terč do stabilní polohy, otvor by měl být směrem nahoru, aby byla

bezpečná plnicí pozice.

Krok 2: Na váhu postavte čistý kelímek, nastavte váhu na 0 a nalijte požadované množství

složku A. Znovu nastavte stupnici na 0 a nyní přidejte složku B do stejné nádoby.
Pozor: B je pouze poloviční množství A (například: složka A = 200 g, B = 100 g)
Krok 3: Nyní důkladně smíchejte 2 složky. Mýchejte cca. 30 sekund

Krok 4: Nalijte pěnovou směs rovnoměrně do otvoru. Důležité: vždy počítejte s tím, že dojde  

expanzi materiálu cca na 5násobek. Přibližně po 60 sekundách začne materiál expandovat.

Vytvrzení materiálu trvá přibližně 30 minut.

Krok 5: Nyní odstraňte přebytečný materiál ostrým nožem, vytvořte hladké přechody

až bude opravená část odpovídat tvaru 3D terče.

Krok 6: Nakonec naneste odpovídající nátěr na opravený díl a nechte zaschnout. Pokud oprava

byla provedena v bodovací zóně, nyní můžete bodovací zónu překreslit vodotěsným perem.

Proces opravy je dokončen a můžete svůj 3D terč používat jako obvykle.

Aby se pěna dostala do požadovaného tvaru, lze kolem ní ovinout balicí fólii. Udělejte malý otvor pro náplň s pěnou. 

Tento návod by měl být chápán pouze jako vodítko. Během celého procesu se doporučuje opatrnost.

Neneseme odpovědnost za žádné újmy na zdraví nebo škody na majetku. Použití tohoto produktu je na vlastní riziko. 

Od 24.8.2023 je povinné absolvovat školení pro bezpečnou práci!
Podrobnosti a školení jsou k dispozici zde: www.safeuseofdiisocyanates.eu
ŠKODLIVÝ DRÁŽDIVÝ
Informace o likvidaci:

Doporučení: Zbytky pěny ve vytvrzeném stavu likvidujte s domovním odpadem.

Kapalný produkt polyol (složka A):

Číslo klíče odpadu: 07 02 99 = odpady z VSP plastů, syntetické

pryž a syntetická vlákna.

Produkt isokyanát (složka B) kapalný:

Číslo klíče odpadu: 08 05 01 * = isokyanátový odpad

Doporučení: Spalování nebezpečného odpadu s úředním povolením.

Obal:

Číslo klíče odpadu: 15 01 04 = kovový obal

Nekontaminované a zcela prázdné obaly lze recyklovat

Rizika:
H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergické kožní reakce.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H334 Při vdechování může vyvolat alergii, příznaky podobné astmatu nebo dýchací potíže.

H335 Může dráždit dýchací cesty.

H351 Může pravděpodobně způsobit rakovinu.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní instrukce:
P201 Před použitím si pečlivě prostudujte speciální instrukce.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosol
Při práci s tímto výrobkem používejte ochrané pomůcky: rukavice, brýle, respirátor

Certifikovaný prodejce pro ČR:
Zipsy s.r.o.
Prodejna:  Masarykova 109/186, Ústí nad Labem, 40001

web:  zipsy.cz
email: zipsy@zipsy.cz
mobil: +420 774 877 333
